## Slide 1: 第1章 半导体材料的基本性质
1.1 半导体与基本晶体结构
1.2半导体的能带
1.3 本征半导体与本征载流子浓度
1.4 杂质半导体与杂质半导体的载流子浓度
1.5 非平衡流子
1.6 载流子的漂移运动
1.7 载流子的扩散运动

## Slide 2
在热平衡状态，在半导体中存在着两个过程：
载流子的产生——价带电子跃迁到导带
载流子的复合——导带电子跃迁到价带并与空穴复合
载流子产生与复合的动态平衡使导带电子和价带空穴的数量稳定。
讨论热平衡状态下电子、空穴在导带和价带中的浓度。
思路：对载流子浓度的计算需要用了解两点：
状态密度gC(E)、gV(E)：单位晶体体积内，能带中单位能量间隔中允许的载流子状态（量子态）数目
统计分布函数f(E)、1-f(E) ：载流子占据这些在允许状态的概率
载流子的浓度为两者的乘积。
1.3 本征半导体与本征载流子浓度

## Slide 3: 1.3.1 导带价带中载流子的统计分布
假设在能带中能量E与E+dE之间的能量间隔dE内有量子态dZ个，则定义状态密度g(E)为：
计算步骤
  计算单位k空间中的量子态数；
  计算单位能量范围所对应的k空间体积；
  计算单位能量范围内的量子态数；
  求得状态密度。
状态密度：
单位晶体体积内，能带中能量E附近单位能量间隔dE内的量子态数

## Slide 4
状态密度的特点：
1）状态密度与能量和有效质量有关,有效质量大的能带中的状态密度大；
2）带隙内，gc(E)、gv(E)均为0；
3）实际半导体中，由于有效质量有方向性，采用平均的有效质量来计算（状态密度有效质量）。
对导带底和价带顶在布里渊中心的简单能带，导带和价带状态密度：

## Slide 5
统计分布函数：描述微观粒子占据不同能量量子态的几率。
1）麦克斯韦—玻尔兹曼统计分布函数
不同微观粒子之间相互可以区分，每个能态上所允许存在的粒子数量不受限制。主要适用于经典粒子的能量分布。
例如低压密闭容器中的气体分子遵循麦克斯韦—玻尔兹曼统计分布。
2）玻色－爱因斯坦统计分布函数（玻色子）
不同微观粒子之间相互无法区分，但是每个量子态上所允许存在的粒子数量仍然不受限制，不受泡利不相容原理的约束。
例如，光子遵循玻色－爱因斯坦统计分布规律。
3）费米－狄拉克统计分布函数（费米子）
不同微观粒子之间相互无法区分，并且每个量子态上只允许存在一个微观粒子。服从泡利不相容原理。
例如，晶体中的电子遵循费米－狄拉克统计分布规律。
2. 微观粒子统计分布规律

## Slide 6
热平衡状态下，一个能量为E的量子态，被一个电子占据的几率f(E) 为：
分布函数与温度有关，温度越高，占据高能量状态的几率越大。
EF具有能量的量纲，叫做费米能级,是决定电子在各能级上的统计分布的一个基本物理参量。
3. 费米—狄拉克统计分布函数
k0玻尔兹曼常数，T绝对温度
费米能级即系统的化学势，当系统处于热平衡状态，也不对外界做功的情况下，系统中增加一个电子所引起的系统的自由能的变化。

## Slide 7
1）处于热平衡的电子系统有统一的费米能级
2）温度不高时(T1)，能量大于费米能级的量子态基本上没有被电子占据，能量小于费米能级的量子态基本被电子占据，电子占据费米能级的几率总是1/2。
3）费米能级决定电子占据能级的情况，是电子填充能级水平的标志。费米能级越高，说明高能量状态电子越多。
例子：T=300K，电子占据比EF高3kT能级的几率（E-EF=3kT） ：0.0474%
费米能级的说明：
如T=0K，
E<EF，fF(E)=1
E>EF，fF(E)=0；
如T1>0K，
E>EF，fF(E)<1/2;
E= EF，fF(E)=1/2;
E<EF，fF(E)>1/2

## Slide 8
4）费米能级随内部载流子浓度变化而发生相应的移动，并不一定对应于某个具体的实际可以被占据的能级（可在禁带中）。
5）影响EF大小的因素：半导体导电类型、杂质的含量、温度(影响较小,但对占据几率影响较大)等
费米能级的说明：

## Slide 9
从费米能级看中国共产党的初心使命的伟大意义
费米能级高低决定高电子多少，是电子填充能级水平的标志
执政党的价值标准决定了社会发展和人民的幸福
紧紧依靠人民，是中国共产党人的根基命脉
一切为了人民，是中国共产党人的永恒追求
百年党史，初心在民。以人民为中心是中国共产党百年行程中贯彻始终的价值底色和政治本色

## Slide 10
对电子：当E-EF>>k0T时，费米方程近似为：
3. 玻耳兹曼分布近似
FB(E) 为玻尔兹曼分布函数
意义：在一定温度下，随E增加到一定程度时，量子态被占据的几率随其能级变化而指数性较小。
随E增大，f(E)迅速减小，电子主要集中在导带底的原因。
费米分布函数转化为：

## Slide 11
对空穴：f(E)为被电子占据的几率， 1-f(E)为不被电子占据的几率，即空穴占据的几率。
意义：对空穴，E远低于EF时，空穴占据能量为E的量子态概率很小。量子态被空穴占据的几率随E按指数性减小，几乎被电子所占据。。
随E减小，f(E)迅速减小，空穴主要集中在价带顶的原因。
费米统计与玻尔兹曼统计差别：前者受泡利不相容原理限制。当E－EF>>k0T, 泡利原理失去作用，两方程变成一样，统计分布结果相同。
当EF-E>>k0T时，设
空穴的波尔兹曼分布函数：

## Slide 13
服从玻尔兹曼分布的电子系统
非简并系统
非简并半导体
服从费米分布的电子系统
简并系统
非简并半导体

## Slide 14
4. 导带中的电子浓度和价带中的空穴浓度
1) 浓度计算：导带为准连续带
E~E+dE 区间量子态数：dZ=gc(E)dE
E~E+dE 区间被电子占据的量子态数：f(E)gc(E)dE
每个量子态上电子数： 1个
E~E+dE 区间量子态上的电子数dN=f(E)gc(E)dE
导带电子浓度=N/V
导带中电子总数

## Slide 16
令x=(E-Ec)/koT

## Slide 17
非简并条件下，能带和价带中的载流子浓度
导带电子
价带空穴
同理，价带中的空穴浓度：gv(E)[1-fF(E)]
（3.18）
（3.19）
（3.24）
（3.25）
Nc导带底有效状态密度
Nv价带顶有效状态密度

## Slide 18
对应关系：
对导带：能级Ec，状态密度是Nc
对价带：能级Ev，状态密度Nv
（1）n、p表达式的特点：
共同点：有效状态密度*占据几率。结构很对称

## Slide 19
1. 温度
A. 影响Nc和Nv：与温度T3/2成正比关系，因此电子、空穴浓度与温度密切相关
B. 影响占据几率
2. EF在能带中的相对位置
（2）影响因素的特点（与占据几率影响因素一样）

## Slide 20
硅、锗在室温（300K）下的有效状态密度：
再次强调注意：
各常见半导体中的有效状态密度：
 | 硅 | 锗 | 砷化镓
Nc (cm-3) | 2.81×1019 | 1.02×1019 | 4.35×1017
Nv (cm-3) | 1.83×1019 | 5.64×1018 | 7.57×1018
有效状态密度和温度紧密相关

## Slide 21: （3） 载流子浓度乘积n0p0
特点：n0p0的乘积只与温度、材料性质有关(态密度有效质量、禁带宽度)。与杂质含量无关。不同材料，Eg不同，n0p0也不同。对某种半导体，一定温度下， n0p0不变。
平衡条件
（3.25）
（3.27）
公式推导过程中，没有涉及是本征激发，还是杂质电离的。因而这些公式具有普遍意义。上式条件称为热平衡条件。
适用前提条件：非简并系统

## Slide 22
从热平衡条件看习近平倡议的“万物和谐”意涵深远
2020年9月30日，在联合国生物多样性峰会上，习近平主席首次提出这一重大倡议
“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”自古以来，中国人就通过观察自然现象思考世界运行的规律，体悟其中蕴含的人生哲理
“万物和谐”理念，体现的不仅仅是对生物多样性的观照，更传递出对人类社会未来走向的深邃思考。
我们应该追求人与自然和谐，维持地球生态整体平衡，让子孙后代既能享有丰富的物质财富，又能遥望星空、看见青山、闻到花香。 ​​

## Slide 23
1.3.2 本征半导体的载流子浓度
特点：本征激发，电子和空穴成对产生或消失
本征激发的电中性条件：n0=p0＝ni
得到费米能级EF=Ei的值
代入NC、Nv值

## Slide 24
对硅：m*p/m*n=0.5
锗: m*p/m*n=0.66
GaAS: m*p/m*n=7.0
室温下k0T=0.026, ln m*p/m*n<2
本征情况下后面一项太小，略去不计
本征情况下费米能级大约在禁带中间（1.5kT）
本征载流子浓度
将EF代入载流子浓度公式

## Slide 25
n0p0=ni2
对一定半导体材料，本征载流子浓度随温度的升高而迅速增加。这就是载流子浓度与温度的定量关系；
不同半导体材料，禁带宽度越大，本征载流子浓度就越小。
说明任何非简并的半导体热平衡时载流子浓度的乘积等于该温度时本征载流子浓度的平方。与所含杂质无关。
导带电子浓度与价带空穴浓度是相互制约的——动态热平衡
适用范围：本征半导体和杂质半导体

## Slide 26
对杂质半导体，一种载流子浓度增加，另一种载流子浓度必然减小。
一定温度下，只要EF确定，电子、空穴浓度也确定。

## Slide 28
1）本征半导体的纯度要求高
对于硅，常温下本征载流子浓度~1010cm-3。
为达到本征条件，要求硅材料的纯度大于99.99999999999%
2）本征载流子浓度随温度变化很大
在室温附近：Si: T 上升 8K， ni增加一倍；
Ge: T 上升12K，ni增加一倍
3）本征半导体的电导率不能人为控制
本征半导体在应用上的限制

## Slide 29
1.4 杂质半导体的载流子浓度
1.4.1 杂质能级上的电子和空穴
载流子来源于杂质电离和本征激发，其程度与温度有关。
杂质电离：产生电子（施主）或空穴（受主），同时产生不可移动的正、负电中心。
本征激发：产生电子-空穴对。
在大多半导体器件工作温度下，本征激发可忽略，为杂质饱和电离

## Slide 30
目标

## Slide 31
以P型半导体施主为例，掺杂浓度ND

## Slide 32
nD=0, n+D=ND， 说明费米能级远在ED之下，此时施主杂质几乎全部电离，反之，若EF远在ED之上，施主杂质基本未电离。
2. 当ED与EF重合时，
nD=2ND/3, n+D=1ND/3,
即有1/3电离了。
1. 当ED-EF>>k0T时，

## Slide 33
同理，对受主能级
当费米能级远在EA之上，受主杂质几乎全部电离，反之，若EF远在EA之下，受主杂质基本未电离。
当EA与EF重合时，受主杂质有1/3电离了，还有2/3未电离。

## Slide 34
1.低温弱电离区
当温度很低时，大部分施主杂质都未电离，只有很少量的杂质发生电离。导带中的电子全部由电离的施主杂质所提供
P0=0， n0=n+D
n+D远小于ND, 杂质基本未电离，EF远在ED之上
低温弱电离区
费米能级表达式
当T=0k时，
绝对零度时，费米能级位于导带与施主能级中间
由电中性条件n0=n+D+p0
n0为导带中电子浓度， n+D+p0施主正电中心和空穴浓度
1. 4.2 n 型半导体的载流子浓度

## Slide 35
2.中间电离区
当温度升高，到2Nc=ND时EF降到 以下，当温度升高使EF=ED时，施主杂质有1/3电离

## Slide 36
导带电子就等于施主杂质电离浓度
n0=ND
导带电子浓度与温度无关。
饱和区：载流子浓度n0保持等于杂质浓度的范围。
3.强电离区
当温度升高大部分施主杂质都电离。电中性条件
ND =n+D， EF远在ED之下

## Slide 37
4. 过渡区
当半导体处于饱和区和完全本征激发之间时为过渡区。导带中的电子一部分来源于全部电离的杂质，另一部分由本征激发提供，由电中性条件： n0=ND+p0
p0 =ND- n0
n0p0=ni2
消去p0， 得
幂级数展开，消去高次项

## Slide 38
室温下，硅ni=1.51010cm-3,若施主浓度ND= 1016cm-3
则 p0=2.25104cm-3
电子浓度n0=ND+ni2/ND=1016 cm-3
电子浓度比空穴浓度大十几个数量级，
此时，电子称为多数载流子，空穴称为少数载流子。
空穴虽然为少数载流子，但在器件中却起着非常重要的作用。
当ND<<ni，
n0、p0很接近，都趋近于ni.

## Slide 39
5. 高温本征激发
温度继续升高，本征激发产生的载流子逐渐占主导地位，多于杂质电离产生的载流子数。
n0>>ND, p0>>NA
称为半导体进入本征激发区。
费米能级位于禁带中间，载流子浓度随温度升高而迅速增加。
硅中，当ND<1010cm-3时， 室温下就是本征激发起作用。
当ND=1016cm-3时， 本征激发起作用温度高达800K。
P型半导体的载流子浓度类似, 强电离 ：p0=NA

## Slide 40
1.4.4 一般情况下载流子的统计分布
对半导体中同时含有施主和受主的一般情况下，确定载流子的统计分布，也应用电中性条件
热平衡时半导体是电中性的，杂质均匀分布，导带电子浓度为n0, 价带空穴浓度为p0, 电离施主浓度ND+, 电离受主浓度为NA-， 杂质空间电荷必须处处为零
n0+PA-=P0+ND+
若半导体由多种施主和受主。则电中性条件为

## Slide 41
1. N型半导体
杂质饱和电离状态，导带电子浓度等于施主浓度：
多子电子
少子空穴
费米能级：
杂质饱和电离状态下的载流子浓度和费米能级

## Slide 42
2. P型半导体
类似的，杂质饱和电离状态，价带空穴浓度等于受主浓度
多子空穴
少子电子
费米能级：
少子浓度随温度变化的特点：多子浓度在饱和区温度范围内基本不变，而少子浓度随温度升高而迅速增大。

## Slide 43
当杂质浓度一定，虽温度升高，载流子从以杂质电离为主来源过渡到以本征激发为主来源的过程。
某种杂质半导体的载流子浓度和费米能级由温度和杂质浓度所决定。

## Slide 44
1）低温弱电离区：导带中电子主要从施主杂质电离产生，费米能级位于ED之上
2）中间电离区：温度升高，费米能级ED=EF, 施主杂质1/3电离.
随温度升高，费米能级从位于杂质能级附近逐渐移到禁带中心位置。

## Slide 45
3）强电离区：温度继续升高，费米能级继续下移，当ED位于EF之下几个K0T时，, 施主杂质全部电离.
4）过渡区：温度继续升高，费米能级EF继续下移, 本征激发开始提供载流子
5）高温本征激发区：温度继续升高，费米能级EF继续下移, 载流子主要由本征激发产生。 EF= Ei

## Slide 46
费米能级与掺杂浓度的关系
N型掺杂：
掺杂浓度越高，EF越接近ED;
掺杂浓度越低，EF越接近Ei;
P型掺杂：
掺杂浓度越高，EF越接近EA;
掺杂浓度越低，EF越接近Ei

## Slide 47
当杂质浓度低于ni时，n0p0都等于ni，材料是本征的；
当杂质浓度大于ni时，多数载流子浓度随杂质浓度增加而增加，少数载流子则减小；两者之间仍满足质量作用定律n0p0= ni2。
nn0、pn0分别表示n型半导体中的电子和空穴浓度；
np0、pp0分别表示p型半导体中的电子和空穴浓度.

## Slide 48: 1.4.5 简并半导体
简并化条件: 重掺杂，使得EF在导带底或价带顶2k0T范围以内。
导带底的量子态基本已被电子所占据。或价带顶空穴基本备空穴所占据。
玻尔兹曼分布不再适用，必须考虑使用费米统计分布
一般情况下，对n型半导体，费米能级位于导带之下。
而对重掺杂半导体， EF将与EC重合或位于EC之上，这种半导体称为简并半导体。
对p型半导体，当EF将与Ev重合或位于Ev之下，这种半导体称为简并半导体。

## Slide 49
产生简并半导体的条件:
室温下n型硅， 掺磷浓度ND=2.31020cm-3
室温下n型锗， 掺磷浓度ND=3  1019cm-3
室温下p型锗、硅， 浓度NA在1018cm-3以上

## Slide 50
禁带变窄效应
简并半导体中，杂质浓度高，杂质原子互相靠近，杂质原子的孤立能级称为杂质能带。
杂质能带若进入导带或价带，与导带或能带重叠，形成新的简并能带，简并能带的尾部进入禁带中，使真正的禁带宽度变小，称为禁带变窄效应。

## Slide 51: ★本节重点内容★
允带(导带、价带)中的载流子浓度公式
热平衡条件、电中性条件
载流子浓度计算

## Slide 52
需记住的重要公式和结论
n0+pA- =p0+nD+
热平衡下，任意半导体都满足电中性条件
本征费米能级大约在禁带中间

## Slide 53
n型半导体（强电离情况下）
多子浓度nn0=ND, 由nn0pn0= ni2, 得到少子浓度
pn0= ni2/ ND；
p型半导体（强电离情况下）
多子浓度pp0=NA, 由np0pp0= ni2, 得到少子浓度
np0= ni2/ NA；
室温下杂质半导体都可以认为处于强电离状态
掺杂费米能级位置…

## Slide 54
例题1
300K时，对Si, ni=1.5×1010cm-3， NC=2.8×1019cm-3, Nv=1.1×1019cm-3

## Slide 55
例题1
300K时，对Si, ni=1.5×1010cm-3， NC=2.8×1019cm-3, Nv=1.1×1019cm-3

## Slide 56
现有三块半导体硅材料，已知在室温下（300K),它们的空穴浓度分别为p01=2.25×1016cm-3, p02=1.5×1010cm-3, p03=2.25×104cm-3，设室温时硅的NC= 2.8×1019cm-3 ，NV= 1.1×1019cm-3, ni=1.5 ×1010cm-3
(1) 分别计算这三块材料的电子浓度n01,n02,n03;
(2) 判别这三块材料的导电类型;
(3) 分别计算这三块材料的费米能级的位置。
解:
根据载流子浓度乘积公式：n0p0=ni2可以求出n0=ni2/p0
例题3

## Slide 57
(2) 因为p01>n01,所以Si1为p型半导体
因为p02=n02,所以Si2为本征半导体
因为p03<n03,所以Si3为n型半导体
（3）当T=300K时，k0T=0.026eV
由
代入数据，计算得
Si1 Ei-EF=0.37eV,即p型半导体的EF在禁带中线下0.37eV处；
Si2 Ei-EF=0，位于禁带中心位置
Si3 Ei-EF=0.35eV， 在禁带中线上0.35eV处。